ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO CONSOLID M

ТИП:	Водени раствор силикона и минералних материја

ОБЛИК

ИСПОРУКЕ:		Једнокомпонентни водени систем

ОСОБИНЕ И

УПОТРЕБА:	ECO CONSOLID M је алкални водени раствор. Употребљава се за повећање чврстоће (консолидацију) свих врста старих и трошних малтера:

- кречног малтера,

- кречно-цементног (продужног) малтера,

- цементног малтера укључујући све врсте вештачког камена.

ECO CONSOLID M је ниског вискозитета па лако улази у поре и капиларе у малтеру. Приликом сушења средство повезује песак односно други гранулат унутар малтера, што знатно повећава чврстоћу малтера и његову отпорност на атмосферилије, а истовремено му смањује порозност.

Средство је специјално формулисано за заштиту и очување изворног изгледа старих фасада. ECO CONSOLID M је незаобилазан материјал приликом извођења рестаураторско-конзерваторских радова на фасадној пластици.

ECO CONSOLID M користи се такође за консолидацију свих врста старих малтера коришћених за зидање.

ПРИПРЕМА

ЗА ПРИМЕНУ:	ECO CONSOLID M се примењује у испорученом облику. Фасадни малтер који се третира средством треба да буде сув и чист.

НАЧИН

ПРИМЕНЕ:	ECO CONSOLID M на фасадни малтер наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, ваљком или сунђером у једном слоју до засићења материјала. Евентуални вишак средства је потребно уклонити.

Потрошња средства зависи од врсте и порозности малтера и креће се у опсегу 0,20-0,60L/m2.

Малтер који је изложен дејству атмосферилија после консолидације средством ECO CONSOLID M потребно је заштитити - конзервирати, како би му се продужио животни век. Произвођач за ту намену препоручује употребу средства за конзервацију малтера ECO IMPREGNIR S или комбинацију средстава ECO IMPREGNIR K + ECO IMPREGNIR S.

Трошан малтер у темељима и зидовима објеката се консолидује методом хемијске инјектаже: ECO CONSOLID M се убризгава  (инјектира) у рупе пречника 10-30mm предходно избушене у зидовима. Бушотине треба да буду под углом 30-45о и дубине преко половине дебљине зида. Распоред бушотина је у облику једнакостраничног троугла страница 15cm. Потрошња ECO CONSOLID M је око 50L/m3 зида. Евентуална влага у темељима и зидовима елиминише се употребом средства за пресецање капиларне влаге из темеља ECO IMPREGNIR K које се на исти начин инјектира у темељ, односно зидове.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ:	ECO CONSOLID M је алкалан, тако да је потребно заштитити лице, руке и остало што није предвиђено за третирање. Површине које су непредвиђено испрскане овим средством треба одмах опрати водом. Само за професионалну употребу!

ПАКОВАЊЕ:		Пластична амбалажа од 10L и 1L.

СКЛАДИШТЕЊЕ:	ECO CONSOLID M складишти се на отвореном и у затвореном простору на температури изнад 4оC.

РОК ТРАЈАЊА:	ECO CONSOLID M у оригиналној амбалажи може да се чува 12 (дванаест) месеци.