TEHNIČKA INFORMACIJA ZA ECO IMPREGNIR S

TIP:	Rastvor metil silikona sa dodacima

OBLIK

ISPORUKE:	Rastvor u organskim rastvaračima

OSOBINE I

UPOTREBA:	ECO IMPREGNIR S je sredstvo koje se koristi za zaštitu veštačkog kamena, maltera i betona na fasadama, ugrađenih fasadnih opeka, crepa, keramike i sličnih materijala od propadanja. Zaštićen materijal je potpuno vodoodbojan, ne menja boju i ne prima razne nečistoće koje voda inače u njega unosi. Primenom ovog sredstva postiže se izvanredna zaštita materijala od spoljašnjih uticaja (atmosferilija), naročito od dejstva mraza. Antistatičko delovanje silikona odbija nečistoće sa površine materijala. Konzervacijom fasade postiže se i efekat termoizolacije, odnosno ovako zaštićeni objekti „štede” i do 30% energije koja se troši za grejanje.

ECO IMPREGNIR S ne ostavlja film na materijalu već prilikom primene ulazi u njegovu strukturu. Sredstvo zbog toga ne može da se spere sa materijala niti da se mehanički skine. Materijal je zaštićen posle sušenja od 48 časova.

PRIPREMA

ZA PRIMENU:	ECO IMPREGNIR S se primenjuje u isporučenom obliku. Materijal koji se zaštićuje treba da bude suv i čist.

NAČIN

PRIMENE:	ECO IMPREGNIR S na materijal nanosi se prskanjem pneumatskim raspršivačem ili premazivanjem četkom, krpom, sunđerom i sl. Postupak se izvodi dva puta. Vremenski interval između prvog i drugog nanošenja je 12-24 časa, zavisno od poroznosti materijala i spoljne temperature.

Potrošnja sredstva: 0,30-0,50L/m2.

MERE ZAŠTITE:	ECO IMPREGNIR S je rastvor u organskim rastvaračima, zapaljiv je, pa se prilikom njegove primene treba pridržavati mera zaštite od požara, kao pri radu sa sličnim proizvodima koji sadrže razređivače. Samo za profesionalnu upotrebu!

PAKOVANjE:	Metalna burad od 200L, plastična ambalaža od 10L i 1L.

SKLADIŠTENjE:	ECO IMPREGNIR S skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru daleko od izvora toplote.

ROK TRAJANjA:	ECO IMPREGNIR S u originalnoj ambalaži može da se čuva 6 (šest) meseci.